## Slide 1: PWIE-SP A.3.T - T001- D006 Effect of energetic ion irradiation on the strength of W wire
J. Riesch*,a, R. Lürbkea,b, B. Curzadd, A. Feichmayera,c, T. Höschena, and R. Neua,c
aMax-Planck-Institut für Plasmaphysik, 85748 Garching, Germany
bInstitut für Textiltechnik, RWTH Aachen, 52074 Aachen Germany
cTechnische Universität München, 85748 Garching, Germany
Notes: 20 min + 3 min Diskussion

## Slide 2: Tensile tests of ion irradiated very thin W wire
Aim: Evaluate the effect of irradiation on strength
Method: Use very thin W wire (5µm) in combination with ion irradiation
Procedure
  16µm drawn W wire thinned to 5µm
     very fine microstructure
  Ion irradiation from two opposing sides by 20.5 MeV W6+
  Tensile testing in universal testing machine
  Microstructural evaluation by light and electron microscopy
Status
  Tests and evaluation completed
  Tandem Accelerator in 2021: 10 days spent
1 µm
Diameter [µm]
Damage [dpa]
Number

## Slide 3: Results