## Slide 1: LIBS JET meeting 12.12.2025 Frascati
University of Tartu
Indrek Jõgi

## Slide 2: Investigated pulses

## Slide 3: # 10 14IWG1A – R4 C1 (averaging and temperature)
Chart: LIBS shot nr.
Chart: LIBS shot nr (20x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
W | 220.0892 | 109.7348 | 116.6575 | 113.869 | 104.3058 | 120.8299 | 111.7744 | 309.257 | 464.1778 | 746.472 | 899.8048 | 948.6802 | 1035.7925 | 1025.1725 | 1027.0909 | 1090.3818 | 1067.3146 | 1152.4342 | 1143.514 | 1204.1988 | 1092.1037 | 1146.2189 | 1141.0433 | 1099.7989 | 1148.4976
Ni | 313.332 | 154.5082 | 155.7057 | 169.4467 | 172.1241 | 196.9409 | 192.1906 | 239.9992 | 208.0978 | 116.806 | 96.641 | 75.6331 | 73.8891 | 57.8435 | 47.2503 | 32.3261 | 35.002 | 28.0292 | 23.4814 | 5.7818 | 13.5359 | 10.7934 | 14.4588 | 15.8564 | 19.5729
Cr | 537.0464 | 166.9197 | 192.3014 | 199.0439 | 214.446 | 233.1611 | 232.7612 | 271.5359 | 262.9007 | 165.9715 | 146.0133 | 125.8294 | 134.0392 | 121.5105 | 100.0617 | 95.2626 | 88.9488 | 90.4203 | 80.1929 | 88.891 | 70.0367 | 74.6674 | 88.5916 | 77.5532 | 80.1276
Be | 3397.0251 | 2489.6781 | 2413.0487 | 2606.7518 | 2474.2808 | 2502.8492 | 2634.0559 | 2906.4067 | 2893.6559 | 2401.113 | 2122.9768 | 1936.6989 | 1846.9775 | 1764.1084 | 1746.2246 | 1444.3043 | 1467.2305 | 1294.1059 | 1165.1557 | 1032.9865 | 1046.2785 | 1008.3995 | 1071.4164 | 1099.8454 | 1033.6343
Mo | 173.7796 | 72.5962 | 93.4331 | 38.09 | 88.256 | 79.1896 | 72.3264 | 100.4928 | 98.7591 | 66.7776 | 77.4815 | 60.6104 | 60.456 | 55.0018 | 6.7232 | 59.5251 | 224.5099 | 2360.7389 | 1778.4487 | 1632.4031 | 1679.8894 | 1802.3444 | 1888.3169 | 2186.0239 | 2241.0747
H/D alpha | 473.0226 | 635.3852 | 762.4418 | 611.7795 | 639.8536 | 676.2592 | 769.7646 | 618.8063 | 537.036 | 637.9692 | 726.8199 | 737.0351 | 592.1121 | 743.7147 | 781.2288 | 798.4833 | 817.613 | 761.0898 | 722.6116 | 771.933 | 690.2625 | 681.2692 | 706.5742 | 548.8614 | 604.2208
Spectra averaged over 20 shots
Depth profile (0.3xBe for scaling)
Chart: Energy (eV)
| 3.46 | 3.41 | 3.79 | 5.36 | 5.36 | 4.84 | 3.69 | 3.27 | 3.25 | 4.74 | 2.66 | 3.2469999999999999 | 2.97 | 3.31 | 4.3499999999999996 | 3.25 | 3.07 | 2.97 | 2.66
 | -11.3421 | -11.307 | -12.112 | -14.0165 | -13.756 | -13.5551 | -11.7661 | -10.6872 | -11.2354 | -13.0239 | -9.9503 | -11.4298 | -11.1559 | -11.389 | -11.7226 | -11.1038 | -11.2835 | -11.2117 | -10.4308
 | -13.37 | -13.6065 | -13.5114 | -13.5664 | -12.9528 | -12.2441 | -12.4065 | -12.8532 | -11.833 | -11.6958 | -11.4161 | -12.3476 | -15.2142
 | -9.1416 | -11.213 | -9.4398
Chart: LIBS shot nr (20x)
W | 0.67889 | 0.91662 | 0.78283 | 0.90918 | 0.84617 | 0.82275 | 0.93975 | 0.79759 | 0.7464 | 0.73247 | 0.72205 | 0.742 | 0.7378 | 0.71328 | 0.73991 | 0.73073 | 0.7397 | 0.73268 | 0.7331 | 0.75532 | 0.76311 | 0.74612 | 0.75272 | 0.73585 | 0.77347
Ni | 0.69159 | 0.78057 | 0.84141 | 0.80564 | 0.86453 | 0.81711 | 0.83263 | 0.87244 | 0.74699 | 0.91328 | 1.0338 | 0.88323 | 1.0609 | 1.0085 | 1.1236 | 0.82019 | 0.77463 | 1.1998 | 0.8554 | 1.1093 | 0.57749 | 0.75442 | 0.69602 | 1.0447 | 0.70537
Be | 1.505 | 1.0322 | 0.99446 | 1.0971 | 1.1448 | 1.1188 | 1.0908 | 1.2155 | 1.2204 | 1.0391 | 0.88011 | 0.90794 | 0.87818 | 0.7866 | 0.84759 | 0.80754 | 0.73576 | 0.6874 | 0.73585 | 0.6747 | 0.79262 | 0.70711 | 0.74412 | 0.72447 | 0.70544
Mo | 0.57782 | 0.6863 | 0.65794 | 0.62313 | 0.61708 | 0.66067 | 0.65039 | 0.69394 | 0.76142
Chart: Energy (eV)
| 3.46 | 3.41 | 3.79 | 5.36 | 5.36 | 4.84 | 3.69 | 3.27 | 3.25 | 4.74 | 2.66 | 3.2469999999999999 | 2.97 | 3.31 | 4.3499999999999996 | 3.25 | 3.07 | 2.97 | 2.66
 | -10.5081 | -10.0431 | -10.3218 | -11.8719 | -11.7168 | -11.4778 | -9.8107 | -8.9682 | -9.7804 | -11.6158 | -8.1673 | -9.3641 | -9.1313 | -9.3045 | -10.5179 | -9.0663 | -9.1443 | -9.0023 | -8.0623
 | -11.7691 | -11.0933 | -11.537 | -10.6138 | -11.086 | -11.2016
 | -9.8129 | -13.1718 | -10.88
W temperature most suitable
Be temperature overestimated (self absorption)
Chart: LIBS shot nr.

## Slide 4: # 10 14IWG1A – R4 C1 (H+D line)
Chart: LIBS shot nr (20x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
W | 220.0892 | 109.7348 | 116.6575 | 113.869 | 104.3058 | 120.8299 | 111.7744 | 309.257 | 464.1778 | 746.472 | 899.8048 | 948.6802 | 1035.7925 | 1025.1725 | 1027.0909 | 1090.3818 | 1067.3146 | 1152.4342 | 1143.514 | 1204.1988 | 1092.1037 | 1146.2189 | 1141.0433 | 1099.7989 | 1148.4976
Ni | 313.332 | 154.5082 | 155.7057 | 169.4467 | 172.1241 | 196.9409 | 192.1906 | 239.9992 | 208.0978 | 116.806 | 96.641 | 75.6331 | 73.8891 | 57.8435 | 47.2503 | 32.3261 | 35.002 | 28.0292 | 23.4814 | 5.7818 | 13.5359 | 10.7934 | 14.4588 | 15.8564 | 19.5729
Cr | 537.0464 | 166.9197 | 192.3014 | 199.0439 | 214.446 | 233.1611 | 232.7612 | 271.5359 | 262.9007 | 165.9715 | 146.0133 | 125.8294 | 134.0392 | 121.5105 | 100.0617 | 95.2626 | 88.9488 | 90.4203 | 80.1929 | 88.891 | 70.0367 | 74.6674 | 88.5916 | 77.5532 | 80.1276
Be | 3397.0251 | 2489.6781 | 2413.0487 | 2606.7518 | 2474.2808 | 2502.8492 | 2634.0559 | 2906.4067 | 2893.6559 | 2401.113 | 2122.9768 | 1936.6989 | 1846.9775 | 1764.1084 | 1746.2246 | 1444.3043 | 1467.2305 | 1294.1059 | 1165.1557 | 1032.9865 | 1046.2785 | 1008.3995 | 1071.4164 | 1099.8454 | 1033.6343
Mo | 173.7796 | 72.5962 | 93.4331 | 38.09 | 88.256 | 79.1896 | 72.3264 | 100.4928 | 98.7591 | 66.7776 | 77.4815 | 60.6104 | 60.456 | 55.0018 | 6.7232 | 59.5251 | 224.5099 | 2360.7389 | 1778.4487 | 1632.4031 | 1679.8894 | 1802.3444 | 1888.3169 | 2186.0239 | 2241.0747
H/D alpha | 473.0226 | 635.3852 | 762.4418 | 611.7795 | 639.8536 | 676.2592 | 769.7646 | 618.8063 | 537.036 | 637.9692 | 726.8199 | 737.0351 | 592.1121 | 743.7147 | 781.2288 | 798.4833 | 817.613 | 761.0898 | 722.6116 | 771.933 | 690.2625 | 681.2692 | 706.5742 | 548.8614 | 604.2208
Spectra averaged over 20 shots
Chart: Wavelength (nm)
1-10 shot average

## Slide 5: # 10 14IWG1A – R4 C1 (CF-LIBS concentration)
Chart: LIBS shot nr.
Chart: LIBS shot nr (20x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
W | 220.0892 | 109.7348 | 116.6575 | 113.869 | 104.3058 | 120.8299 | 111.7744 | 309.257 | 464.1778 | 746.472 | 899.8048 | 948.6802 | 1035.7925 | 1025.1725 | 1027.0909 | 1090.3818 | 1067.3146 | 1152.4342 | 1143.514 | 1204.1988 | 1092.1037 | 1146.2189 | 1141.0433 | 1099.7989 | 1148.4976
Ni | 313.332 | 154.5082 | 155.7057 | 169.4467 | 172.1241 | 196.9409 | 192.1906 | 239.9992 | 208.0978 | 116.806 | 96.641 | 75.6331 | 73.8891 | 57.8435 | 47.2503 | 32.3261 | 35.002 | 28.0292 | 23.4814 | 5.7818 | 13.5359 | 10.7934 | 14.4588 | 15.8564 | 19.5729
Cr | 537.0464 | 166.9197 | 192.3014 | 199.0439 | 214.446 | 233.1611 | 232.7612 | 271.5359 | 262.9007 | 165.9715 | 146.0133 | 125.8294 | 134.0392 | 121.5105 | 100.0617 | 95.2626 | 88.9488 | 90.4203 | 80.1929 | 88.891 | 70.0367 | 74.6674 | 88.5916 | 77.5532 | 80.1276
Be | 3397.0251 | 2489.6781 | 2413.0487 | 2606.7518 | 2474.2808 | 2502.8492 | 2634.0559 | 2906.4067 | 2893.6559 | 2401.113 | 2122.9768 | 1936.6989 | 1846.9775 | 1764.1084 | 1746.2246 | 1444.3043 | 1467.2305 | 1294.1059 | 1165.1557 | 1032.9865 | 1046.2785 | 1008.3995 | 1071.4164 | 1099.8454 | 1033.6343
Mo | 173.7796 | 72.5962 | 93.4331 | 38.09 | 88.256 | 79.1896 | 72.3264 | 100.4928 | 98.7591 | 66.7776 | 77.4815 | 60.6104 | 60.456 | 55.0018 | 6.7232 | 59.5251 | 224.5099 | 2360.7389 | 1778.4487 | 1632.4031 | 1679.8894 | 1802.3444 | 1888.3169 | 2186.0239 | 2241.0747
H/D alpha | 473.0226 | 635.3852 | 762.4418 | 611.7795 | 639.8536 | 676.2592 | 769.7646 | 618.8063 | 537.036 | 637.9692 | 726.8199 | 737.0351 | 592.1121 | 743.7147 | 781.2288 | 798.4833 | 817.613 | 761.0898 | 722.6116 | 771.933 | 690.2625 | 681.2692 | 706.5742 | 548.8614 | 604.2208
Spectra averaged over 20 shots
Depth profile
Chart: LIBS shot nr (20x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Be | 0.9776 | 0.97016 | 0.90951 | 0.95313 | 0.89406 | 0.9254 | 0.93697 | 0.79216 | 0.93069 | 0.89395 | 0.86379 | 0.81527 | 0.78746 | 0.82182 | 0.77797 | 0.74797 | 0.69955 | 0.55064 | 0.56584 | 0.43962 | 0.47043 | 0.47813 | 0.4734 | 0.51717 | 0.36455
W | 0.008068 | 0.0078643 | 0.038315 | 0.014529 | 0.041443 | 0.029777 | 0.015103 | 0.1466 | 0.050867 | 0.091527 | 0.12427 | 0.17282 | 0.20059 | 0.1683 | 0.21336 | 0.24377 | 0.27763 | 0.25996 | 0.28758 | 0.38081 | 0.35345 | 0.34505 | 0.34577 | 0.29885 | 0.38077
Ni | 0.0093647 | 0.015264 | 0.025797 | 0.020171 | 0.03094 | 0.025238 | 0.027453 | 0.034479 | 0.013035 | 0.0082217 | 0.0073043 | 0.0068171 | 0.0066081 | 0.0047779 | 0.0051374 | 0.0037308 | 0.0047128 | 0.0045585 | 0.0035658 | 0.011676 | 0.0033963 | 0.0029677 | 0.0030518 | 0.0029698 | 0.011494
Cr | 0.002109 | 0.0041248 | 0.0099836 | 0.0064386 | 0.013098 | 0.0085735 | 0.0099068 | 0.013059 | 0.0030399 | 0.0019739 | 0.0017191 | 0.0021071 | 0.002193 | 0.0015308 | 0.0017525 | 0.0015695 | 0.0018025 | 0.0013999 | 0.0014091 | 0.0017853 | 0.0014951 | 0.0014415 | 0.0018969 | 0.0013095 | 0.0015597
Mo | 0.0028633 | 0.0025852 | 0.01639 | 0.0057328 | 0.02046 | 0.011014 | 0.010568 | 0.013705 | 0.00237 | 0.0043243 | 0.0029155 | 0.0029857 | 0.0031479 | 0.0035738 | 0.0017768 | 0.0029609 | 0.01631 | 0.18344 | 0.14161 | 0.16611 | 0.17123 | 0.17241 | 0.17589 | 0.1797 | 0.24163
Chart: LIBS shot nr (10x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
W | 304.9442 | 135.2341 | 115.475 | 103.9946 | 110.6183 | 122.6968 | 119.6206 | 108.1174 | 101.0568 | 107.5549 | 134.5645 | 107.0953 | 111.7696 | 111.7792 | 301.0573 | 317.4567 | 384.006 | 544.3496 | 718.3396 | 774.6044 | 906.2306 | 893.379 | 935.7885 | 961.5719 | 1044.6254 | 1026.9596 | 982.5875 | 1067.7575 | 1010.4875 | 1043.6942 | 1112.271 | 1068.4926 | 1037.2628 | 1097.3664 | 1191.948 | 1112.9203 | 1180.9777 | 1106.0503 | 1171.6624 | 1236.7352 | 1110.2489 | 1073.9585 | 1146.7661 | 1145.6717 | 1158.9933 | 1123.0933 | 1201.7572 | 997.8406 | 1130.9873 | 1166.008
Ni | 404.1825 | 222.4816 | 160.7255 | 148.291 | 155.5044 | 155.9071 | 154.1063 | 184.7872 | 172.4608 | 171.7875 | 197.1798 | 196.7019 | 195.5477 | 188.8335 | 272.2501 | 207.7484 | 211.096 | 205.0995 | 123.6768 | 109.9353 | 97.3892 | 95.8928 | 78.18 | 73.0861 | 69.7704 | 78.0078 | 67.9166 | 47.7704 | 40.6618 | 53.8387 | 30.9765 | 33.6757 | 43.9514 | 26.0525 | 25.5486 | 30.5098 | 33.0426 | 13.9202 | 9.7626 | 1.8009 | 16.2913 | 10.7805 | 3.5316 | 18.0551 | 7.5142 | 21.4033 | 15.255 | 16.4578 | 15.3185 | 23.8273
Cr | 777.6612 | 296.4316 | 169.9282 | 163.9113 | 176.3074 | 208.2954 | 180.2822 | 217.8056 | 201.1334 | 227.7586 | 234.2912 | 232.0311 | 227.0365 | 238.4858 | 280.3372 | 262.7346 | 280.0871 | 245.7143 | 172.9002 | 159.0429 | 139.2794 | 152.7471 | 125.851 | 125.8077 | 131.9776 | 136.1008 | 135.465 | 107.556 | 95.8676 | 104.2557 | 97.9179 | 92.6073 | 94.295 | 83.6027 | 94.8982 | 85.9425 | 78.4217 | 81.9641 | 83.9294 | 93.8527 | 66.375 | 73.6984 | 86.8833 | 62.4516 | 98.4666 | 78.7166 | 81.1389 | 73.9676 | 66.1474 | 94.1079
Be | 3521.0989 | 3272.9513 | 2575.915 | 2403.4413 | 2298.2019 | 2527.8954 | 2445.4601 | 2768.0436 | 2480.2807 | 2468.2808 | 2472.2008 | 2533.4976 | 2625.5957 | 2642.5161 | 2946.3325 | 2866.4809 | 2908.535 | 2878.7768 | 2483.3601 | 2318.8658 | 2073.006 | 2172.9476 | 1916.9402 | 1956.4576 | 1789.8695 | 1904.0855 | 1868.8387 | 1659.3781 | 1682.0883 | 1810.3609 | 1467.8899 | 1420.7187 | 1563.6265 | 1370.8346 | 1358.3175 | 1229.8944 | 1200.9362 | 1129.3751 | 1110.8119 | 955.1611 | 1031.4608 | 1061.0962 | 988.2943 | 1028.5046 | 1014.3372 | 1128.4955 | 1087.2933 | 1112.3974 | 1025.8036 | 1041.4649
Mo | 293.3896 | 71.7207 | 67.705 | 77.4874 | 79.7746 | 107.0916 | 65.0177 | 44.0636 | 60.2587 | 116.2533 | 92.6589 | 74.2977 | 88.4611 | 70.292 | 119.5724 | 81.4132 | 104.0364 | 93.4818 | 62.9549 | 70.6004 | 43.683 | 111.2799 | 59.6709 | 61.5499 | 74.1451 | 46.7669 | 36.6482 | 73.3553 | -11.7287 | 25.1752 | 51.5426 | 67.5077 | 79.6006 | 369.4192 | 2285.9332 | 2435.5446 | 1842.9018 | 1713.9957 | 1518.2311 | 1746.575 | 1879.0665 | 1480.7124 | 1698.8821 | 1905.8067 | 1874.7911 | 1901.8427 | 2316.2556 | 2055.7922 | 2304.4516 | 2177.6978
Spectra averaged over 10 shots
Chart: LIBS shot nr (10x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
W | 0.0021558 | 0.0037026 | 0.00090608 | 0.065489 | 0.063016 | 0.019335 | 0.12597 | 0.0024619 | 0.064085 | 0.029044 | 0.04176 | 0.014373 | 0.052773 | 0.0090087 | 0.056129 | 0.018631 | 0.048826 | 0.045432 | 0.098151 | 0.088184 | 0.13304 | 0.1159 | 0.11647 | 0.23635 | 0.20267 | 0.19179 | 0.12839 | 0.20762 | 0.1638 | 0.26329 | 0.19994 | 0.28635 | 0.30395 | 0.25575 | 0.26853 | 0.2509 | 0.29744 | 0.27704 | 0.31646 | 0.46177 | 0.33563 | 0.3747 | 0.39568 | 0.29872 | 0.34323 | 0.33798 | 0.29762 | 0.30192 | 0.31541 | 0.44229
Ni | 2.8726e-06 | 0.0090064 | 0.0048718 | 0.031323 | 0.040791 | 0.015976 | 0.029859 | 0.012244 | 0.04433 | 0.020932 | 0.022009 | 0.029189 | 0.044253 | 0.012255 | 0.029387 | 0.010777 | 0.01447 | 0.010776 | 0.0091799 | 0.0074753 | 0.0081088 | 0.0064671 | 0.0052493 | 0.0082079 | 0.0069333 | 0.023768 | 0.0038797 | 0.015585 | 0.0041779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr | 1.3779e-07 | 0.0017392 | 0.00052814 | 0.01271 | 0.016731 | 0.0051677 | 0.011373 | 0.0029009 | 0.019793 | 0.0078395 | 0.0068626 | 0.01082 | 0.017425 | 0.0029935 | 0.009162 | 0.0018222 | 0.0037711 | 0.0020833 | 0.0025001 | 0.0016378 | 0.0017026 | 0.001675 | 0.0013288 | 0.0029126 | 0.0021555 | 0.0020403 | 0.0013088 | 0.0015188 | 0.0012043 | 0.0023301 | 0.0010968 | 0.0019016 | 0.0020437 | 0.001538 | 0.0015881 | 0.0011401 | 0.0014419 | 0.0013327 | 0.0014848 | 0.0020799 | 0.0011237 | 0.0018431 | 0.0020463 | 0.00090971 | 0.0021255 | 0.001479 | 0.0011374 | 0.0013645 | 0.00093289 | 0.0020207
Be | 0.99784 | 0.98359 | 0.99287 | 0.87348 | 0.85513 | 0.95061 | 0.82375 | 0.97954 | 0.85541 | 0.92527 | 0.91896 | 0.93561 | 0.86341 | 0.97335 | 0.89474 | 0.96602 | 0.93119 | 0.93908 | 0.88714 | 0.90024 | 0.85363 | 0.87069 | 0.87524 | 0.75076 | 0.7818 | 0.77947 | 0.86388 | 0.77122 | 0.82895 | 0.72931 | 0.79543 | 0.70748 | 0.68919 | 0.71825 | 0.54729 | 0.56439 | 0.55063 | 0.58895 | 0.55437 | 0.32177 | 0.48732 | 0.45778 | 0.41111 | 0.5469 | 0.48282 | 0.4855 | 0.52559 | 0.51095 | 0.48145 | 0.28287
Mo | 1.4829e-07 | 0.0019629 | 0.00081993 | 0.016999 | 0.024332 | 0.0089115 | 0.009053 | 0.0028499 | 0.016387 | 0.016913 | 0.010405 | 0.010011 | 0.022139 | 0.0023933 | 0.010585 | 0.0027533 | 0.0017407 | 0.0026302 | 0.0030306 | 0.0024641 | 0.0035211 | 0.0052588 | 0.0017148 | 0.0017673 | 0.006448 | 0.0029295 | 0.0025401 | 0.0040598 | 0.0018729 | 0.0050657 | 0.0035372 | 0.0042703 | 0.0048252 | 0.024455 | 0.18259 | 0.18358 | 0.15049 | 0.13268 | 0.12769 | 0.21439 | 0.17592 | 0.16568 | 0.19117 | 0.15347 | 0.17183 | 0.17504 | 0.17565 | 0.18577 | 0.20221 | 0.27282
Averaging over 20 shots gives smoother concentration profiles
For next pulses, averaging over 20 shots

## Slide 6: #11 14IWG1A – R5 C1
Chart: LIBS shot nr.
Depth profile
Chart: LIBS shot nr. (20x)
Spectra averaged over 20 shots
Chart: LIBS shot nr (20x)
Ni | 0.66543 | 0.74733 | 0.61062 | 0.75594 | 0.73967 | 0.70622 | 0.70566 | 0.78661 | 0.61154 | 0.66677 | 0.68123 | 0.67765 | 0.68094 | 0.71381 | 0.73451 | 0.75282 | 0.69052 | 0.7117 | 0.74273 | 0.66458 | 0.8047 | 0.75423 | 0.68153 | 0.6968 | 0.74507 | 0.68888 | 0.65239 | 0.71094 | 1.0353 | 0.79505 | 0.79784 | 0.78463 | 0.7258 | 0.40757 | 0.50412 | 0.77465 | 0.79168 | 0.69355 | 0.70228 | 0.88329 | 0.68223 | 0.66189 | 0.5893 | 0.65705 | 0.66565 | 0.34703 | 0.65446 | 0.9458 | 0.72088
Tempeartures quite similar (except Be)
Chart: LIBS shot nr (20x)

## Slide 7: #71 14IWG1A – R6 C1
Chart: LIBS shot nr.
Chart: LIBS shot nr (20x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
W | 82.6888 | 50.0383 | 350.8929 | 695.8523 | 939.5256 | 1032.6984 | 1055.527 | 1076.9603 | 1028.9945 | 1163.4343 | 1190.7509 | 1156.9157 | 1245.1982 | 1186.9581 | 1278.8429 | 1278.9141 | 1203 | 1252.9877 | 1360.34 | 1226.7943 | 1243.0948 | 1326.8481 | 1258.6788 | 1139.8312 | 1290.5501 | 1288.8336 | 1187.4051 | 1151.501 | 1174.3636 | 1057.8378 | 1009.2358 | 998.9035 | 859.1307 | 777.0764 | 739.2022 | 672.6461 | 586.0647 | 515.7165 | 453.4976 | 431.0405 | 364.1165 | 363.2609 | 313.5813 | 389.4395 | 310.3372 | 202.1802 | 203.4683 | 165.3168 | 165.1184 | 136.4522
Ni | 285.2201 | 159.4229 | 242.016 | 203.9416 | 209.3648 | 160.4052 | 134.5599 | 148.0051 | 121.3625 | 74.5791 | 68.7155 | 81.5333 | 62.808 | 50.5898 | 52.9405 | 39.8718 | 37.8823 | 32.1163 | 26.8982 | 22.5194 | 23.5274 | 20.5306 | 13.034 | 16.1326 | 12.7425 | 10.2742 | 3.5359 | 3.5885 | 5.0899 | 8.1462 | -2.1054 | 0.67774 | 0.66215 | -4.9184 | -0.54027 | 0.51047 | -1.41 | 4.7882 | -0.93533 | -0.34712 | 2.9011 | -2.6638 | 3.8513 | -2.4425 | 1.5917 | -1.0619 | 0.69595 | -0.015968 | -1.555 | 1.5355
Cr | 315.9312 | 137.8891 | 220.0916 | 231.407 | 255.6841 | 202.6905 | 216.157 | 217.6841 | 181.7341 | 142.6461 | 142.481 | 141.3733 | 125.0963 | 114.6299 | 121.2737 | 101.4749 | 98.1591 | 96.4932 | 88.1714 | 88.1385 | 99.7843 | 94.1158 | 91.196 | 66.3198 | 71.5143 | 63.6573 | 49.6721 | 49.4529 | 44.407 | 38.9266 | 30.4241 | 36.7413 | 30.1371 | 27.7481 | 23.269 | 14.8613 | 17.3743 | 18.7666 | 13.6127 | 10.6074 | 9.5056 | 11.9798 | 5.9921 | 11.7899 | 10.1046 | 4.2937 | 7.5725 | 6.3612 | 3.7903 | 3.8782
Be | 2756.058 | 2328.0251 | 2957.4741 | 2632.9122 | 2572.5461 | 2459.4706 | 2194.7683 | 2153.8139 | 1880.566 | 1505.6508 | 1457.8209 | 1497.9942 | 1291.8875 | 1183.2153 | 1274.4646 | 1272.8508 | 1195.3942 | 1132.4666 | 965.3979 | 861.876 | 793.7427 | 798.5829 | 655.3346 | 531.8678 | 616.1074 | 610.0333 | 430.6007 | 404.9557 | 448.7349 | 395.4267 | 359.7366 | 311.6543 | 319.1729 | 276.9508 | 212.1764 | 221.6752 | 184.7437 | 136.3526 | 150.5464 | 148.0382 | 94.8274 | 78.1479 | 96.1104 | 83.3061 | 80.5633 | 55.4981 | 68.7037 | 40.8696 | 32.0403 | 45.0826
Mo | 87.3607 | 18.4804 | 60.6644 | 59.4648 | 69.0915 | 80.4063 | 77.2344 | 87.9989 | 81.3285 | 75.4944 | 506.0719 | 1615.8019 | 1972.4299 | 2224.1099 | 2583.3682 | 2844.953 | 3049.7927 | 2918.416 | 3186.3719 | 2719.3065 | 2912.2503 | 2740.0635 | 2955.7676 | 2512.3031 | 2799.1575 | 3372.1587 | 2764.8198 | 2891.6418 | 3054.9648 | 3268.3959 | 2840.2738 | 2859.8976 | 2765.5505 | 3088.9823 | 2623.6446 | 2228.416 | 2025.2957 | 1916.8968 | 1797.6794 | 1897.0133 | 1827.7747 | 1766.0258 | 1631.5285 | 1804.0833 | 1601.0201 | 1481.177 | 1166.0353 | 1072.0925 | 1163.8667 | 1308.2508
H/D alpha | 477.478 | 337.3929 | 246.0401 | 195.0099 | 90.2043 | 309.9555 | 261.9428 | 301.5627 | 264.8705 | 316.1756 | 223.1181 | 286.484 | 269.6175 | 341.3432 | 272.8485 | 301.6115 | 291.3289 | 267.2115 | 212.2624 | 207.0179 | 307.9412 | 258.8583 | 285.3976 | 202.2839 | 109.0176 | 216.5751 | 194.1079 | 184.1938 | 219.0173 | 130.4366 | 178.4093 | 139.3313 | 170.3843 | 137.6116 | 168.1341 | 118.2168 | 172.5795 | 139.5341 | 145.7733 | 145.7627 | 141.6895 | 166.1839 | 115.5527 | 146.7809 | 152.7343 | 99.5227 | 142.5822 | 93.1002 | 99.6778 | 97.9296
Chart: LIBS shot nr (20x)
W | 0.91777 | 0.86299 | 0.82158 | 0.78295 | 0.77302 | 0.78373 | 0.78107 | 0.77348 | 0.76458 | 0.75797 | 0.7648 | 0.73249 | 0.75129 | 0.74774 | 0.7881 | 0.77034 | 0.78776 | 0.7706 | 0.78576 | 0.78931 | 0.76594 | 0.79158 | 0.79561 | 0.77785 | 0.76565 | 0.81281 | 0.81193 | 0.83215 | 0.81406 | 0.8433 | 0.80219 | 0.79427 | 0.8265 | 0.86484 | 0.86165 | 0.83378 | 0.79408 | 0.80247 | 0.75214 | 0.75552 | 0.80945 | 0.78979 | 0.81509 | 0.82363 | 0.81396 | 0.69645 | 0.79789 | 0.87598 | 0.81069 | 0.92625
Ni | 0.79413 | 0.77145 | 0.7276 | 0.7604 | 0.80934 | 0.67902 | 0.78132 | 0.89985 | 0.92662 | 0.90036 | 0.72955
Be | 0.98983 | 0.85125 | 1.1221 | 0.95974 | 1.0724 | 0.98254 | 0.88309 | 0.96529 | 0.91049 | 0.81897 | 0.78157 | 0.75148 | 0.70795 | 0.73075 | 0.74064 | 0.70643 | 0.67077 | 0.73642 | 0.68479 | 0.62693 | 0.66928 | 0.6103 | 0.65255 | 0.57801 | 0.56234 | 0.59615 | 0.43626 | 0.56125 | 0.57471 | 0.56489 | 0.54964 | 0.44964 | 0.55109 | 0.55521 | 0.5478 | 0.41891 | 0.6239 | 0.73739 | 0.4386 | 0.44853 | 0.84958 | 0.97402 | 0.85673 | 0.92996 | 0.92688 | 0.91535 | 0.91615 | 0.99907 | 0.94634 | 0.90124
Mo | 0.318 | 0.74174 | 0.89748 | 0.95044 | 0.7824 | 0.78886 | 0.78206 | 0.77603 | 0.79943 | 0.66112 | 0.85205 | 0.95482 | 0.7071 | 0.78009 | 0.612 | 0.65551 | 0.69849 | 0.68369 | 0.65438 | 0.66965 | 0.61998 | 0.69753 | 0.64437 | 0.68476 | 0.66912 | 0.6607 | 0.61516 | 0.7285 | 0.65118 | 0.70379 | 0.62561 | 0.7073 | 0.68058 | 0.66353 | 0.59264 | 0.65135 | 0.66797 | 0.64844
Chart: LIBS shot nr (20x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
W | 0.037793 | 0.023603 | 0.073807 | 0.12599 | 0.16076 | 0.22447 | 0.2765 | 0.25204 | 0.25836 | 0.32832 | 0.35065 | 0.27192 | 0.38114 | 0.3214 | 0.37281 | 0.32982 | 0.35929 | 0.32092 | 0.38261 | 0.42697 | 0.38919 | 0.44921 | 0.44502 | 0.46666 | 0.44289 | 0.43281 | 0.48675 | 0.4458 | 0.41396 | 0.39241 | 0.38789 | 0.38849 | 0.35411 | 0.33417 | 0.35759 | 0.35876 | 0.32402 | 0.29555 | 0.27929 | 0.2568 | 0.23298 | 0.2435 | 0.23433 | 0.25472 | 0.2397 | 0.13345 | 0.20927 | 0.20142 | 0.18697 | 0.16681
Ni | 0.06375 | 0.033561 | 0.024779 | 0.018117 | 0.016641 | 0.013209 | 0.012667 | 0.013423 | 0.011584 | 0.0099077 | 0.0075786 | 0.0071266 | 0.0080407 | 0.007182 | 0.0058274 | 0.0062526 | 0.0056567 | 0.0049985 | 0.0047727 | 0.0057681 | 0.0051607 | 0.005146 | 0.0044879 | 0.0065374 | 0.0044903 | 0.0038185 | 0.003145 | 0.0026047 | 0.0034993 | 0.0033961 | 0.0036953 | 0.0034486 | 0.0045387 | 0.0024821 | 0.0023876 | 0.0051756 | 0.0053538 | 0.0040477 | 0.0032715 | 0.0030396 | 0.0038162 | 0.0034884 | 0.0057111 | 0.0020945 | 0.0042526 | 0.0046717 | 0.0059098 | 0.0098242 | 0.0080351 | 0.0052928
Cr | 0.027159 | 0.010338 | 0.0068644 | 0.0052195 | 0.0047638 | 0.0043606 | 0.0050373 | 0.0044314 | 0.0037841 | 0.0033227 | 0.0034177 | 0.0022099 | 0.0027598 | 0.0020347 | 0.0030022 | 0.0021512 | 0.0023383 | 0.0021318 | 0.0016739 | 0.0017387 | 0.0019301 | 0.002162 | 0.002339 | 0.002887 | 0.0013699 | 0.0014052 | 0.00089747 | 0.0021236 | 0.0020813 | 0.00086991 | 0.0014413 | 0.00077589 | 0.0017552 | 0.0015707 | 0.0020912 | 0.00072565 | 0.001617 | 0.0013955 | 0.00096581 | 0.0008101 | 0.00089628 | 0.0015921 | 0.001129 | 0.0016685 | 0.0013445 | 0.00072326 | 0.0010934 | 0.0019896 | 0.0011197 | 0.001183
Be | 0.84668 | 0.92496 | 0.89016 | 0.8452 | 0.8126 | 0.75362 | 0.6962 | 0.72087 | 0.71745 | 0.64991 | 0.58948 | 0.66851 | 0.54833 | 0.49033 | 0.3711 | 0.4106 | 0.31689 | 0.39082 | 0.2765 | 0.24094 | 0.29346 | 0.2139 | 0.18594 | 0.17829 | 0.20683 | 0.13221 | 0.071101 | 0.087295 | 0.11383 | 0.076396 | 0.11422 | 0.080161 | 0.091783 | 0.054795 | 0.048605 | 0.047373 | 0.12754 | 0.12062 | 0.12187 | 0.11888 | 0.10551 | 0.118 | 0.1125 | 0.085952 | 0.10072 | 0.30171 | 0.14769 | 0.05131 | 0.068054 | 0.035782
Mo | 0.024614 | 0.0075356 | 0.004391 | 0.0054827 | 0.0052356 | 0.0043417 | 0.0095964 | 0.0092331 | 0.008821 | 0.0085426 | 0.048867 | 0.050235 | 0.059725 | 0.17906 | 0.24725 | 0.25118 | 0.31582 | 0.28113 | 0.33444 | 0.32459 | 0.31026 | 0.32958 | 0.36221 | 0.34563 | 0.34442 | 0.42976 | 0.4381 | 0.46218 | 0.46663 | 0.52693 | 0.49275 | 0.52712 | 0.54781 | 0.60698 | 0.58933 | 0.58796 | 0.54146 | 0.57839 | 0.5946 | 0.62047 | 0.6568 | 0.63341 | 0.64633 | 0.65557 | 0.65399 | 0.55944 | 0.63603 | 0.73546 | 0.73582 | 0.79093
Depth profile
Spectra averaged over 20 shots
W temperature smoothest

## Slide 8: #72 14IWG1A – R7 C1
Chart: LIBS shot nr
Depth profile
Chart: LIBS shot nr (20x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
W | 58.5447 | 39.3962 | 39.2669 | 35.454 | 52.5907 | 56.8646 | 64.6159 | 72.2231 | 77.7806 | 120.7908 | 103.4965 | 93.5427 | 66.9077 | 79.4622 | 89.8484 | 81.4712 | 98.4035 | 121.9192 | 118.1946 | 86.8289 | 109.158 | 114.8877 | 108.3106 | 97.1285 | 137.1838 | 96.275 | 75.9751 | 152.6041 | 446.7687 | 630.3044 | 702.2736 | 769.1236 | 792.1816 | 910.0496 | 917.0058 | 875.3358 | 977.3146 | 1070.7337 | 1065.6397 | 1036.5821 | 1144.5291 | 1067.3286 | 1070.1373 | 1044.1405 | 1122.968
Ni | 235.1838 | 185.7502 | 179.6612 | 205.1898 | 221.2124 | 229.2505 | 244.0104 | 244.5573 | 269.9853 | 304.9981 | 289.6528 | 287.024 | 280.0599 | 295.4897 | 292.94 | 291.3436 | 350.7591 | 366.4357 | 328.932 | 297.9799 | 320.4252 | 320.3041 | 339.3027 | 320.561 | 298.907 | 287.2554 | 255.0461 | 283.7923 | 248.4473 | 223.9443 | 221.7211 | 200.1699 | 202.9134 | 183.1839 | 162.5149 | 166.8451 | 150.9358 | 154.2639 | 139.412 | 151.8979 | 134.5949 | 107.0732 | 122.9844 | 112.1385 | 108.4391
Cr | 312.4135 | 179.5113 | 181.1463 | 178.6754 | 228.2927 | 192.4724 | 221.2902 | 249.6853 | 255.3508 | 291.6566 | 282.3886 | 297.312 | 270.1738 | 289.8228 | 297.6306 | 301.1739 | 356.2052 | 406.5872 | 368.5461 | 320.0989 | 353.2963 | 355.8727 | 341.292 | 317.2593 | 345.8021 | 311.2893 | 285.1919 | 317.2497 | 326.8474 | 278.6825 | 283.6798 | 281.1208 | 253.2312 | 254.2068 | 226.5966 | 232.0914 | 206.4706 | 180.6597 | 208.7879 | 199.2971 | 198.6097 | 205.5887 | 201.5195 | 188.9864 | 195.0887
Be | 3259.3379 | 3102.1158 | 3093.5572 | 2998.3345 | 3076.1852 | 3063.5549 | 2963.3352 | 2959.641 | 3092.3188 | 3129.1788 | 3069.9283 | 3132.323 | 3166.1867 | 3099.7367 | 3050.8207 | 3090.7179 | 3280.8449 | 3296.3068 | 3173.8123 | 3073.5789 | 3082.1419 | 3049.7601 | 3101.1625 | 3152.448 | 3019.8879 | 3066.0377 | 2972.1287 | 3048.3635 | 2898.1909 | 2724.2249 | 2613.6706 | 2580.9363 | 2440.2527 | 2409.9008 | 2288.0487 | 2264.7189 | 2090.4198 | 2079.437 | 2070.9226 | 2209.3502 | 2059.7674 | 1890.7314 | 2022.9151 | 1845.4049 | 1756.2808
Mo | 85.6579 | 15.1666 | 18.2842 | 26.4072 | 30.9129 | 33.2261 | 31.7843 | 21.4225 | 52.3073 | 87.4149 | 101.3827 | 32.6109 | 60.0983 | 68.6281 | 44.3069 | 60.4972 | 72.5279 | 93.6825 | 84.4146 | 73.1755 | 84.0711 | 78.6382 | 82.01 | 46.4441 | 93.2458 | 87.861 | 59.0238 | 69.2649 | 76.314 | 69.3593 | 77.1455 | 64.6647 | 85.0127 | 65.2235 | 70.2177 | 54.8403 | 723.1168 | 2135.8827 | 2468.5276 | 1999.4104 | 2263.3179 | 2274.8575 | 1962.339 | 1862.8131 | 2173.7843
Spectra averaged over 20 shots
Chart: LIBS shot nr (20x)
W | 0.91161 | 1.0498 | 0.73855 | 0.71472 | 0.95218 | 0.90237 | 0.69874 | 0.80682 | 0.93625 | 0.95019 | 0.87669 | 1.0258 | 0.82654 | 0.97531 | 1.2906 | 0.6749 | 0.86712 | 0.87268 | 0.89639 | 1.0259 | 0.90333 | 0.7268 | 1.0956 | 0.79271 | 0.79832 | 0.77318 | 0.64801 | 0.81419 | 0.7898 | 0.72868 | 0.71119 | 0.7181 | 0.70868 | 0.76515 | 0.74205 | 0.71862 | 0.74542 | 0.75349 | 0.736 | 0.73825 | 0.78796 | 0.75017 | 0.76294 | 0.76387 | 0.78739
Ni | 0.7826 | 0.71247 | 0.89484 | 0.86717 | 0.85621 | 0.81027 | 0.75126 | 0.83216 | 0.80807 | 0.79018 | 0.81662 | 0.84463 | 0.77941 | 0.72138 | 0.78632 | 0.79558 | 0.72091 | 0.82387 | 0.79761 | 0.86808 | 0.79448 | 0.81042 | 0.84057 | 0.76907 | 0.78527 | 0.81029 | 0.82457 | 0.81864 | 0.73958 | 0.84094 | 0.78406 | 0.86137 | 0.83351 | 0.82964 | 0.89967 | 0.72787 | 0.88649 | 0.83405 | 0.76152 | 0.80402 | 0.83123 | 0.98278 | 1.0468 | 1.0342 | 0.95925
Be | 1.1676 | 1.066 | 1.0238 | 1.061 | 1.0814 | 1.0274 | 1.0538 | 0.99097 | 1.066 | 1.0958 | 1.0914 | 1.1102 | 1.122 | 1.1364 | 1.086 | 1.1107 | 1.1972 | 1.1587 | 1.1531 | 1.0002 | 1.1455 | 1.1697 | 1.1359 | 1.1315 | 1.0881 | 1.1196 | 1.1504 | 1.2167 | 1.1532 | 1.027 | 1.0205 | 1.0137 | 1.0014 | 0.97661 | 0.94381 | 0.9193 | 0.94639 | 0.86628 | 0.87005 | 0.92112 | 0.87239 | 0.84494 | 0.85858 | 0.87507 | 0.87783
Mo | 0.52629 | 0.68692 | 0.70809 | 0.66804 | 0.70734 | 0.77747 | 0.7732 | 0.77489 | 0.75979
Ni temperature smoother!
Chart: LIBS shot nr. (20x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Be | 0.96763 | 0.98887 | 0.90631 | 0.92676 | 0.93757 | 0.96044 | 0.97054 | 0.92572 | 0.95374 | 0.9537 | 0.93277 | 0.93004 | 0.96245 | 0.97956 | 0.96219 | 0.93315 | 0.97724 | 0.92299 | 0.94429 | 0.9055 | 0.94709 | 0.91519 | 0.92281 | 0.9599 | 0.94023 | 0.9267 | 0.91013 | 0.91933 | 0.94451 | 0.91868 | 0.92441 | 0.90875 | 0.90909 | 0.80688 | 0.8316 | 0.86736 | 0.77338 | 0.66515 | 0.69108 | 0.7232 | 0.52571 | 0.61909 | 0.60711 | 0.59404 | 0.49007
W | 0.0042746 | 0.00050468 | 0.039892 | 0.026608 | 0.0090535 | 0.0069609 | 0.0086051 | 0.022155 | 0.0076372 | 0.0067361 | 0.01474 | 0.0089335 | 0.0068077 | 0.0013852 | 0.0024186 | 0.028518 | 0.0029967 | 0.018907 | 0.011206 | 0.014398 | 0.0094302 | 0.035192 | 0.010099 | 0.0090412 | 0.017809 | 0.024583 | 0.044771 | 0.032618 | 0.033402 | 0.062434 | 0.058349 | 0.073578 | 0.074761 | 0.16949 | 0.14694 | 0.11468 | 0.16686 | 0.18513 | 0.16341 | 0.16007 | 0.27305 | 0.21696 | 0.23819 | 0.25152 | 0.30252
Ni | 0.017309 | 0.0083177 | 0.033823 | 0.03153 | 0.032015 | 0.023914 | 0.015811 | 0.032946 | 0.025935 | 0.025811 | 0.031096 | 0.03758 | 0.021111 | 0.014209 | 0.025651 | 0.025981 | 0.015358 | 0.037852 | 0.028966 | 0.049814 | 0.027955 | 0.031591 | 0.042716 | 0.022797 | 0.026524 | 0.030057 | 0.028526 | 0.029765 | 0.014467 | 0.012958 | 0.011067 | 0.011943 | 0.011496 | 0.015484 | 0.012878 | 0.010369 | 0.01178 | 0.011861 | 0.0097419 | 0.010296 | 0.011492 | 0.0088247 | 0.01005 | 0.0080347 | 0.010648
Cr | 0.0060316 | 0.0012871 | 0.012386 | 0.0095382 | 0.011105 | 0.0061335 | 0.0029611 | 0.010641 | 0.0074475 | 0.0067526 | 0.0093272 | 0.0127 | 0.0051922 | 0.0023445 | 0.0066639 | 0.0070803 | 0.0026007 | 0.013152 | 0.0088098 | 0.018506 | 0.0085664 | 0.010136 | 0.014243 | 0.0052725 | 0.0076857 | 0.0092934 | 0.0095988 | 0.0099577 | 0.0035406 | 0.0028985 | 0.00234 | 0.0025345 | 0.0020874 | 0.0047284 | 0.0033767 | 0.0024498 | 0.0030638 | 0.0029539 | 0.0026675 | 0.0024955 | 0.0042183 | 0.0032864 | 0.003584 | 0.0035704 | 0.0045115
Mo | 0.0047573 | 0.0010158 | 0.0075898 | 0.0055672 | 0.010256 | 0.00255 | 0.0020829 | 0.0085391 | 0.0052396 | 0.0070042 | 0.012066 | 0.01075 | 0.0044369 | 0.0025031 | 0.0030721 | 0.0052662 | 0.0018093 | 0.0070955 | 0.006731 | 0.011785 | 0.0069546 | 0.0078872 | 0.010136 | 0.002985 | 0.0077469 | 0.0093636 | 0.0069777 | 0.0083282 | 0.0040803 | 0.0030298 | 0.0038319 | 0.0031988 | 0.0025663 | 0.0034158 | 0.0052115 | 0.0051469 | 0.044917 | 0.1349 | 0.1331 | 0.10394 | 0.18553 | 0.15184 | 0.14107 | 0.14284 | 0.19225

## Slide 9: D+T from Littrow spectrometer
Chart: LIBS shot nr.
Chart: LIBS shot nr.
# 10 14IWG1A – R4 C1
#11 14IWG1A – R5 C1